附件1

非道路移动机械摸底调查和编码登记技术要求

一、非道路移动机械环保登记号码编码规则

（一）非道路移动机械环保登记号码组成方式

非道路移动机械环保登记号码由1位排放阶段代号和8位机械环保序号组成，排放阶段代号与机械环保序号以短横分隔符相连。示例：2-12345678。

（二）排放阶段代号

非道路移动机械排放阶段指出厂时的排放阶段，代号采用排放阶段对应的序号（国一及以前排放阶段代号统一为“1”），电动机械排放阶段代号为“D”，不能确定排放阶段的代号为“X”。

柴油非道路移动机械的排放阶段根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB 20891-2007）及其以后修订的版本确定。

场内车辆的排放阶段根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（I）》（GB18352.1-2001）、《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2001）及其以后修订的版本确定。

（三）机械环保序号

机械环保序号采用数字和字母组合的方式，数字为0-9，字母为英文字母表中除去I、O外的其余24个大写字母。序号由8位字符组成，序号第一位根据省、自治区和直辖市排序确定（见表1），第二位至第八位各省份自行编号。

表1 各省、自治区、直辖市机械环保序号第一位分配表

| 地区名称 | 环保序号第一位 | 地区名称 | 环保序号第一位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市 | 1 | 湖北省 | H |
| 天津市 | 2 | 湖南省 | J |
| 河北省 | 3 | 广东省 | K |
| 山西省 | 4 | 广西壮族自治区 | L |
| 内蒙古自治区 | 5 | 海南省 | M |
| 辽宁省 | 6 | 重庆市 | N |
| 吉林省 | 7 | 四川省 | P |
| 黑龙江省 | 8 | 贵州省 | Q |
| 上海市 | 9 | 云南省 | R |
| 江苏省 | A | 西藏自治区 | S |
| 浙江省 | B | 陕西省 | T |
| 安徽省 | C | 甘肃省 | U |
| 福建省 | D | 青海省 | V |
| 江西省 | E | 宁夏回族自治区 | W |
| 山东省 | F | 新疆维吾尔自治区 （含新疆生产建设兵团） | X |
| 河南省 | G |  |  |

（四）非道路移动机械环保登记号码的确定

根据上传信息，非道路移动机械环境监管平台自动完成排放阶段的确认。工作人员根据排放阶段，发放相应号码，实现机械设备与环保登记号码关联匹配。

非道路移动机械环保登记号码与机械信息一一对应，不允许一台机械对应多个环保登记号码，也不允许多台机械共用一个环保登记号码。

二、非道路移动机械环保标牌技术要求

（一）样式及尺寸

外观标准尺寸：长50cm×高10cm，单字高7cm。

字体：方正大黑简体，字体水平、垂直居中。

字体颜色：白色。

背景颜色：蓝色（R：53、G：85、 B：219）。

图1 非道路移动机械环保标牌样式

（二）位置要求

位置应优先在机械左右两侧，每侧一个；如果侧边没有合适空间，可以选择机械尾端或机械操作手臂等明显位置。

位于机械左、右侧或尾端时，要求水平，离地面高度至少1米。

（三）材料和方式

1.金属标牌

材料要求

材质：厚度不小于1.2mm的铝质材料。

耐温性能：在－40℃～＋60℃的环境中，不得有开裂、剥落、碎裂或者翘曲现象。

抗弯曲性能：在受到外力弯曲时，表面不应有裂缝、剥落、层间分离等损坏现象。

抗溶剂性能：应能经受溶剂的浸蚀，表面不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被溶解的痕迹。

耐盐水腐蚀性能：应能经受盐水的腐蚀，表面和铝板不得出现褪色、变色、掉色、软化、皱纹、起泡、开裂、起层、卷边或被浸蚀的痕迹。

抗风沙性能：应能抵御风沙，不应有破损、凹陷、剥落、掉色等缺陷。

耐候性能：按照《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2018）中的7.14试验后，应无明显的变色、褪色、霉斑、开裂、刻痕、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形；在任何边缘不应出现超过1mm 的收缩、膨胀或开裂。

字符要求

字符全部采用冲压方式。

安装要求

采用铆钉方式安装，要求水平、安装牢固，离地面高度至少1米。

2.标牌贴

材料要求

耐温性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的4.8试验后，不应有裂缝、剥落、碎裂痕迹。

耐候性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的4.4试验后，不应有开裂、刻痕、凹陷、侵蚀、剥离、粉化或变形，从任何一边均不应出现明显的收缩或膨胀，不应出现从底板边缘的脱胶现象。

附着性能：按照《车身反光标识》（GA 406-2002）中的6.10方法试验后，背胶的90度剥离强度不应小于25N。

粘贴要求

对于机械外表面漆膜完好的，可对表面作清洁处理后直接粘贴在漆膜表面；对于漆膜已经松软、粉化的，应除去漆膜、对底材作防锈处理后粘贴。

3.标牌喷涂

要求按图1样式喷涂。涂料要求黏附、耐候性能好。

三、非道路移动机械环保信息采集卡技术要求

非道路移动机械环保信息采集卡使用塑封膜加防伪层塑封，外观尺寸为长8.8cm，宽6cm。非道路移动机械环保信息采集卡正面样式如图2，背面样式如图3。

图2 采集卡正面样式

图3 采集卡背面样式

采集卡样式说明如下：

①正面文字“非道路移动机械环保信息采集卡”颜色为白色，字体为12磅黑体，位置居中。

②正面文字“2-12345678”颜色为黑色、字体为30磅黑体、位置居中。

③背面文字“说明”颜色为黑色、字体为16磅黑体。

④背面文字 “1. 此证应随机械携带，以便随时检查。2. 此证限本机械使用，不得转让。”颜色为黑色、字体为12磅宋体。

⑤背面文字“XX市生态环境局”颜色为黑色、字体为12磅黑体、位置居中。

⑥正面二维码尺寸为25mm×25mm，二维码关联非道路移动机械环保登记号码。

| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泉州市非道路移动机械环保序号分配表 |
| 地区名称 | 环保序号第一位 | 环保序号第二位 | 环保序号第三位 |
| 鲤城 | D | C | A |
| 丰泽 | D | C | B |
| 洛江 | D | C | C |
| 开发区 | D | C | D |
| 台投 | D | C | E |
| 泉港 | D | C | F |
| 石狮 | D | C | G |
| 晋江 | D | C | H |
| 南安 | D | C | I |
| 惠安 | D | C | J |
| 安溪 | D | C | K |
| 永春 | D | C | L |
| 德化 | D | C | M |
| 备注：序号第一位国家已分配福建省为D,第二位数字福建省分配泉州市为C，第三位数字各地分配数字如表所示，其余5位数各地可自行编号 |

| 附件3 |
| --- |
|  | 泉州市非道路移动机械情况统计表 |
| 报送单位: |  |
| 序号 | 单位 （企业） 或个人 | 联系人及手机号码 | 机械类别 (数量) |
|  |  |  | 挖掘机(台) | 起重机(台) | 推土机(台) | 装载机(台) | 压路机(台) | 摊铺机(台) | 叉车(台) | 桩工机械(台) | 平地机 (台) | 堆高机(台) | 牵引车 (辆) | 摆渡 车(辆) |
| 备注： | 以城市建成区内施工工地、物流园区、大型工矿企业以及港口、码头、铁路货场使用的非道路移动机械为重点，主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、摊铺机、平地机、叉车、桩工机械、堆高机、牵引车、摆渡车、场内车辆等机械类型。 |
| 填报(联络)人: 手机号码: |

| 附件4 |
| --- |
| 泉州市非道路移动机械信息采集表 |
| 一、基本信息 |
| 填表人（必填） |  | 联系电话 |  |
| 所有人或单位名称 |  | 所有人或单位联系方式 |  |
| 地址 | 省 市 （县） | 身份证号/企业代码 |  |
| 登记部门 |  | 登记日期 |  |
| 二、机械信息 |
| 机械产品名称 |  | 机械制造企业 |  |
| 机械产品型号 |  | 机械颜色 |  |
| 机械出厂日期 |  | 机械出厂编号/PIN码 |  |
| 发动机制造企业 |  | 发动机功率kW |  |
| 发动机出厂日期 |  | 发动机出厂编号 |  |
| 燃料种类/电动 | (柴油(汽油(混动(电动 | 排放阶段 | (国1(国2(国3(国4 (电 |
| 三、上传照片 |
| 所有人身份证照片或单位营业执照照片 |  | 照片 |  |
| 机械铭牌照片 |  | 照片 |  |
| 机械环保代码照片 |  | 照片 |  |
| 发动机铭牌照片 |  | 照片 |  |
| 环保信息标签照片 |  | 照片 |  |
| 机械机身不同角度照片三张 |  | 照片 |  |
| 四、信息审核人 |
| 采集单位 |  | 审核人姓名 |  |
| 采集人及联系方式 |  | 信息审核日期 |  |
| 生成编码 |  |