附件1

水泥企业超低排放指标限值

| 生产单元 | 主要工艺 | 基准氧含量 （%） | 污染物项目(毫克/立方米) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氨 |
| 熟料生产 | 破碎系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 贮存及预均化 系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 生料制备系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 煤粉制备系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 10 | 35 | 50 | 8 |
|  | 输送系统 | — | 10 | — | — | — |
| 水泥粉磨 | 贮存系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 破碎系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 烘干系统 | 10a | 10 | 35 | 50 | — |
|  |  | 实测值 b | 10 | — | — | — |
|  | 水泥粉磨系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 水泥包装系统 | — | 10 | — | — | — |
|  | 输送系统 | — | 10 | — | — | — |
| a 采用水泥窑窑尾烟气余热 b 采用窑头余热 表中未作规定的按国家标准执行 |

附件2

无组织排放控制措施

| 序号 | 主要环节 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存 | 石灰石、页岩、泥岩、煤矸石、原煤等原（燃）料在满足安全生产的条件下，在全封闭式料棚内存放。 熟料全部封闭储存。 生料、粉煤灰、矿渣微粉、成品水泥等粉状物料应采用密闭料仓、储罐等方式密闭储存。 协同处置固体废物的，其贮存设施应采用封闭措施，确保其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。 料棚（不含熟料）安装喷干雾抑尘设施，棚内地面硬 化，出入口安装自动门。 |
| 2 | 物料输送 | 散状原（燃）料卸车、上料、配料、输送在确保安全的情况下密闭作业。 运输皮带、斗提、斜槽等应全封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配置高效袋式除尘器。 库顶等泄压口配备高效袋式除尘器。 除尘灰采用负压、罐车等密闭方式运输。 |
| 3 | 生产工艺 | 石灰石、石膏、熟料、煤、混合材等物料厂内破碎时， 应在破碎机进料口设置集气罩，出料口采用密闭装置， 并配备除尘设施。石膏等粘湿物料下料口安装雾化喷淋装置。 磨前喂料装置、烘干机与集气罩的连接处应密闭，卸料口和除尘器出灰口应安装锁风装置。 窑系统应保持微负压，定期检查。 熟料冷却机卸料口应设置集气罩，并配备除尘设施。 氨水或液氨使用专用密闭罐车运输，配套氨气回收或吸收回用装置。 氨水罐区及易泄露点位设置氨气泄露检测设施。 |
| 4 | 其他 | 厂区道路应全部硬化，及时清扫、定期洒水。 企业厂区出口和汽车运输料场出口处（料场口与厂区出口距离在 100 米以内的可合并安装 1 处洗车台）配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗。 |

附件3

污染物排放监测监控安装点位

| 序号 | 监控要求 | 工序 | 安装点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）a | 熟料生产 | 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）、冷却 机（窑头）排气筒 |
|  |  | 煤磨 | 煤磨独立排放口 |
|  |  | 水泥粉磨 | 独立烘干系统、水泥磨排气筒 |
| 2 | 分布式控制系统 （DCS） | 熟料生产 | 水泥窑、窑尾烟气处理系统 |
| 3 | 高清视频监控 | 燃料、原料储 库（仓库） | 运输车辆进出口 |
|  |  | 熟料生产 | 露天输送通道、成品装卸点 |
|  |  | 发运 | 进出口 |
| 4 | 空气质量监测微站 | 厂区内部 | 燃料、原料储库进出口，窑头、窑尾、水泥粉磨、发运等易产尘区域或车间进出口 |
|  |  | 运输道路两侧 | 厂区内部道路路口、长度超过 200 米的道路中部 |
| 5 | 门禁和视频监控 系统 | 厂区 | 厂区进出口，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账 |
| a 监测项目依据附件1设置 |

附件4

分布式控制系统（DCS）关键系数

| 序号 | 工序 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥窑 生产 | 水泥窑喂料量、喂煤量（窑头燃烧器、分解炉）、分解炉温度、窑尾烟室温度，预热器出口温度、CO浓度，协同处置废物入窑量 |
| 2 | 窑尾烟气处理系统 | 窑尾排放口烟气量、氧含量、氨排放浓度 |
|  |  | 除尘：除尘器风量、风机电流、颗粒物排放浓度 |
|  |  | 脱硫：脱硫剂使用量、脱硫剂仓料（液）位（与CEMS时间同步）、风机电流、二氧化硫排放浓度 |
|  |  | 脱硝：脱硝剂（还原剂）使用量、脱硝剂仓料（液）位、反应器出入口烟气温度（SCR工艺）、反应器出入口氮氧化物浓度（SCR工艺）、风机电流、氮氧化物排放浓度 |